汶上县市场监督管理局

食品相关产品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量（只/支/个） | 检验样品数量（只/支/个） | 备用样品数量（只/支/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸杯 |  | 100 | 50 | 50 |
| 2 | 纸餐具 |  | 70 | 50 | 20 |
| 3 | 纸盒 |  | 40 | 30 | 10 |
| 4 | 纸袋 |  | 60(若样品过小、过大时， 应调整抽样量满足总质量 不少于0.25kg,不多于3kg, 检验、备样按比例：2:1抽取) | 40 | 20 |
| 5 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 |
| 6 | 纸吸管 |  | 600 | 400 | 200 |

2 检验依据

表2 食品相关产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅 | GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷 | GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛（不进行迁移实验） | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以铅计） | GB 31604.9-2016 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。