汶上县食品相关产品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

食品接触用纸包装及容器等制品：见表1

食品接触用塑料包装容器、工具等制品：见表2；

表1 食品接触用纸包装及容器等制品抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量（只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 |  | 70 | 50 | 20 |
| 2 | 纸盒 |  | 40 | 30 | 10 |
| 3 | 纸袋 |  | 60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 40 | 20 |
| 4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 |

表2 食品接触用塑料包装容器、工具等制品抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  |  | 抽样数量/个 | 检验样品数量/个 | 备用样品数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用塑料包装容器 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 |  | 50 | 40 | 10 |
| 2 |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）饮品瓶 |  | 50 | 40 | 10 |
| 3 |  | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 |  | 30 | 20 | 10 |
| 4 |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）瓶坯 |  | 40 | 30 | 10 |
| 5 |  | 其他类塑料瓶坯、塑料桶、 杯、瓶、盒 | 容量≤500mL | 30 | 20 | 10 |
|  |  |  | 500mL＜容量＜3L | 11 | 9 | 2 |
|  |  |  | 容量≥3L | 3 | 2 | 1 |
| 6 |  | 塑料瓶盖、垫片 |  | 100 | 50 | 50 |
| 7 | 食品接触用塑料包装工具 | 刀、叉、勺、盒、碗、杯等 塑料一次性餐具 | / | 120 | 80 | 40 |
|  |  |  | 盒、碗、杯容量大于 500mL | 40 | 30 | 10 |
| 8 | 聚丙烯饮用吸管 |  |  | 150 | 100 | 50 |
| 9 | 塑料菜板 |  |  | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 其他食品用塑料包装（工 具） |  |  | 60 | 40 | 20 |

2 检验依据

表3  食品接触用纸包装及容器等制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 砷（As） | GB 31604.49-2023 GB 31604.38-2016 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 7 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |

表4 食品接触用塑料包装容器、工具等制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。